Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Recapeamento Asfáltico.

Local: Trevo entre a Rodovia SP 250 e o Acesso José Alves Machado, município de São Miguel Arcanjo – SP. Coordenadas geográficas: 23°53'20.91"S, 47°58'49.70"O

Proprietário: Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo.

1 – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Será realizado a troca da base dos pontos críticos do asfalto existente. Será realizado a retirada do pavimento nesses locais, na altura de 20cm. O subleito deverá ser compactado em 95% do PN. Acima deverá ser realizado a base do pavimento com 15cm de altura em brita graduada.

Será executada uma pintura de ligação com emulsão RR-2C.

Logo acima da pintura de ligação, será executada uma camada de 3,0 cm (altura compactada) de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com CAP 50/70.

O transporte do material retirado da usina até o local de aplicação será com o uso caminhões basculantes.

2 – Observações gerais

Os materiais e ferramentas a serem utilizados para a execução da obra serão de responsabilidade da contratada. A contratante se exime de responsabilidades perante a segurança dos mesmos durante o prazo legal do contrato.

Todos os materiais fornecidos pela contratada deverão ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado.

A empresa contratada é responsável pela segurança dos seus funcionários e também pela segurança aos funcionários e pessoas que transitem pelo local.

Toda as fachadas deverão ser sinalizadas, através de placas, quanto a movimentação de veículos, indicações de perigo, instalações e prevenção de acidentes.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo deverão ser mantidos em recipiente de metal e removidos da edificação, cada noite, e sob nenhuma hipótese serão deixados acumular. Todas as precauções deverão ser tomadas para evitar combustão espontânea.

Deverá ser prevista uma equipe de segurança interna para controle e vigia das instalações.

Deverá ser obrigatória pelo pessoal da obra, a utilização de equipamentos de segurança, como botas, cintos de segurança, óculos, máscaras e demais proteções de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho. Os funcionários deverão estar devidamente protegidos pelo uso de EPI’s.

Obedecer normas da NR 18.

São Miguel Arcanjo, 29 de julho de 2020.

_____________________________

FELIPE MARQUES DA SILVA

Engº - CREA: 5062487303