Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

Secretaria Municipal de Obras e Serviços

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCRETO

Local: Rodovia Nequinho Fogaça, Bairro Abaitinga, São Miguel Arcanjo -SP

Proprietário: Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

1 – PAVIMENTAÇÃO

Será executado acima do Subleito compactado, uma Base de Bica Corrida com 5 cm de altura e acima será executado uma camada de areia de 5,0cm, acima da camada de areia será executado o assentamento das lajotas.

As lajotas deverão ser de concreto sextavado (25x25cm) com uma espessura de 8 cm e resistência a compressão de 35 Mpa. O assentamento será manual e distante aproximadamente 1 cm entre as lajotas para posterior rejuntamento.

O rejuntamento será com pó de pedra, devendo ser tomado o cuidado para não existir falhas entre as lajotas.

Após o rejuntamento as lajotas deverão ser vibradas com placa vibratória manual para seu perfeito assentamento e rejuntamento. Após a vibração deverão ser corrigidas as possíveis falhas que aparecerão no rejuntamento.

Após todo esse processo as ruas deverão ser limpas de todo material granular (pó de pedra) que sobrar em seu leito carroçável.

São Miguel Arcanjo, 20 de julho de 2020

_____________________________

Felipe Marques da Silva

Engenheiro Civil

CREA: 5062487303