Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Recapeamento e construção de canteiro central.

Local: Rua Monsenhor Henrique Volta, Bairro Vila Bella.

Proprietário: Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

1 – RECAPEAMENTO

Será executada uma pintura de ligação com emulsão RR-2C.

Logo acima da pintura de ligação, será executada uma camada de 4,0 cm de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com CAP 50/70.

O transporte do material retirado da usina até o local de aplicação será com o uso caminhões basculantes.

2 – DRENAGEM

As guias e sarjetas serão do tipo extrusadas, executadas em concreto simples Fck=15 MPa, sobre base compactada. O meio fio terá 15 cm de altura por 10 de largura e a sarjeta 35 cm de largura por 10 cm de espessura.

Será feito a demolição do pavimento existente para ser executado as guias e sarjetas extrusadas com profundidade de 10 cm. Em todas as fases do transporte, inclusive manuseio e empilhamento devem ser tomadas medidas essenciais para evitar choques que afetem a integridade do material.

3 – CANTEIRO CENTRAL

O canteiro central será formado pelas guias e sarjetas extrusadas do item “2 - Drenagem”, e deverá ser executado o plantio de grama batatais em placas.

4 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA

4.1- Sinalização Viária Horizontal – Será executada de acordo com o Manual de Sinalização de Transito- Volume IV do Contran.

Serão pintadas faixas e pinturas do meio fio nas laterais na cor branca, conforme projeto e, 24 horas após a sinalização da capa selante, com pavimento livre de partículas soltas, será executada a sinalização horizontal definitiva com tinta retrorefletiva à base de resina acrílica. A liberação do trafego deve ocorrer após a secagem definitiva da pintura.

4.2- Sinalização Viária Vertical- Será executada de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Transito- Volume I do Contran.

Serão implantadas placas de Pare, placas de limite de velocidade, e placas de rotatória, fixadas em suporte de madeira ou em postes existentes, conforme projeto.

5 – Observações gerais

Os materiais e ferramentas a serem utilizados para a execução da obra serão de responsabilidade da contratada. A contratante se exime de responsabilidades perante a segurança dos mesmos durante o prazo legal do contrato.

Todos os materiais fornecidos pela contratada deverão ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado.

A empresa contratada é responsável pela segurança dos seus funcionários e também pela segurança aos funcionários e pessoas que transitem pelo local.

Toda as fachadas deverão ser sinalizadas, através de placas, quanto a movimentação de veículos, indicações de perigo, instalações e prevenção de acidentes.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo deverão ser mantidos em recipiente de metal e removidos da edificação, cada noite, e sob nenhuma hipótese serão deixados acumular. Todas as precauções deverão ser tomadas para evitar combustão espontânea.

Deverá ser prevista uma equipe de segurança interna para controle e vigia das instalações.

Deverá ser obrigatória pelo pessoal da obra, a utilização de equipamentos de segurança, como botas, cintos de segurança, óculos, máscaras e demais proteções de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho. Os funcionários deverão estar devidamente protegidos pelo uso de EPI’s.

Obedecer normas da NR 18.

6 – PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA FUTURA

Esta pavimentação asfáltica será executada pela Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo.

- Escavação, carga e transporte de material de subleito

A caixa será aberta até a profundidade indicada em projeto. O corte será feito com o uso de moto niveladora, o carregamento será efetuado com pá carregadeira. Se existir a necessidade de preenchimento com solo em algum lugar o transporte será com uso de caminhão caçamba.

- Regularização e compactação de sub-leito

O fundo da caixa será gradeado, umedecido, homogeneizado e compactado até obter um ensaio de Próctor de 95%. O gradeamento e a homogeneização deverá ser feito com tratores com grades. A compactação será feita com rolos compressores com pé de carneiro, até obter a compactação desejada.

- Execuções de bases e sub-bases

A base será executada com solo brita em uma camada de 20 cm de espessura.

- Pinturas de imprimação e ligação betuminosa

A pintura de impermeabilização será feita após a base com emulsão CM-30 e logo após a pintura de ligação com emulsão RR-2C.

- Camadas de pavimento flexível

Logo acima da base devidamente pintada, será executada uma camada de 4,0 cm de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com CAP 50/70.

O transporte do material retirado da usina até o local de aplicação será com o uso caminhões basculantes.

São Miguel Arcanjo, 25 de fevereiro de 2016.

_____________________________

Aleksander Chaves dos Santos

Engº - CREA: 5062233697