Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Pavimentação Asfáltica.

Local: SP 139/R. Monsenhor Henrique Volta.

Proprietário: Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES:

Será colocada uma placa de identificação do convênio conforme diretrizes do Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal.

Escavação, carga e transporte de material de subleito

A caixa será aberta até a profundidade indicada em projeto. O corte será feito com o uso de moto niveladora, o carregamento será efetuado com pá carregadeira. Se existir a necessidade de preenchimento com solo em algum lugar o transporte será com uso de caminhão caçamba.

Regularização e compactação de sub-leito

O fundo da caixa será gradeado, umedecido, homogeneizado e compactado até obter um ensaio de Próctor de 95%. O gradeamento e a homogeneização deverá ser feito com tratores com grades. A compactação será feita com rolos compressores com pé de carneiro, até obter a compactação desejada.

2 – EXECUÇÕES DE BASES E SUB-BASES

A sub-base terá uma espessura de 25 cm de solo-cimento. A base será executada com Bica Graduada Simples (BGS) em uma camada de 25 cm de espessura.

3 – PINTURAS DE IMPRIMAÇÃO E LIGAÇÃO BETUMINOSA

A pintura de impermeabilização será executa em dois locais, uma camada entre a sub-base e a base e uma camada após a base com emulsão CM-30 e logo após será aplicada uma camada de pintura de ligação com emulsão RR-2C.

4 – CAMADAS DE PAVIMENTO FLEXÍVEL

Logo acima da base devidamente pintada, será executada uma camada de 5,0 cm de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com CAP 50/70.

O transporte do material retirado da usina até o local de aplicação será com o uso caminhões basculantes.

5 – DRENAGEM

As guias e sarjetas serão do tipo extrusadas, executadas em concreto simples Fck=15 MPa, sobre base compactada. O meio fio terá 15 cm de altura por 10 de largura e a sarjeta 30 cm de largura por 10 cm de espessura.

São Miguel Arcanjo, 16 de maio de 2016.

_____________________________

Aleksander Chaves dos Santos

Engº - CREA: 5062233697